ООО «Каменный век» ИНН/КПП 3327119105/332701001 ОГРН 1133327006108 600000, г. Владимир, ул. Передний Боровок 6 Тел.:8-4922-600420; 8-904-8581819 Kam-vek33@yandex.ru Kam-vek33.ru

Полистиролбетонные  блоки.

Современное строительство нуждается в материалах, позволяющих в сжатые сроки возводить теплые, экономичные и пожаробезопасные здания. Среди отвечающих этим требованиям материалов стоит отметить полистиролбетон. По мнению ряда специалистов, на сегодняшний день это практически безальтернативный материал, четко вписывающийся в идеологию теплосбережения. Пенополистирол (Гост Р51253-99)-это разновидность легких бетонов, имеющих однородную ячеистую структуру и обладающих низкой плотностью. Материал разработан около 25 лет назад в НИИЖБ и создан, прежде всего, для того, чтобы исключить из конструкции наружной стены такие недолговечные утеплители как минераловатные плиты, а также такие нетехнологичные материалы как пенопласт.

Однако по ряду причин тогда он не получил достаточного применения в отечественном строительстве.

Повторный интерес к пеноплистиролбетону возник в начале 90-ых годов в связи с повышением требований к теплосбережению. Сегодня полистиролбетон считается одним из ведущих строительных материалов на ровне  , благодаря своим техническим характеристикам.

| Марка блоков по плотности | Класс (марка) на прочность | Коэффициент теплопроводности, Вт\м С | Марка по морозостойкости |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | В сухом состоянии | При эксплуатационной влажности |  |
|  |  |  | А | В |  |
| D 150 | М 2,5 | 0,055 | 0,06 | 0,065 | F 25 |
| D 200 | М 3,5 | 0,065 | 0,075 | 0,075 | F 25-F 35 |
| D 250 | В 0,35 | 0,075 | 0,85 | 0,09 | F 35-F 50 |
| D 300 | В 0,5 | 0,085 | 0,095 | 0,105 | F 35-F 50 |
| D 350 | В 0,75 | 0,095 | 0,11 | 0,120 | F 50-F 75 |
| D 400 | В 1,0 | 0,105 | 0,12 | 0,130 | F 50-F 75 |
| D 450 | В 1,5 | 0,115 | 0,13 | 0,140 | F 75-F 100 |
| D 500 | В 2,0 | 0,125 | 0,14 | 0,155 | F 75-F 100 |
| D 550 | В 2,5 | 0,135 | 0,155 | 0,175 | F 100-F 150 |

СОСТАВ ПОЛИСТИРОЛБЕТОННОЙ СМЕСИ

- Цемент ПЦ или ШПЦ марки от 400 и выше.

- Полистирол вспененный гранулированный .

- Песок.

- Пластифицирующие и воздухововлекающие добавки.

- Вода.

Одним из основных положительных свойств полистиролбетона является его низкое водопоглащение в изделии до 80%, что напрямую сказывается на теплоизоляцию; долговечность и внешний вид наружной стены.

В связи с вышесказанным нами был разработан паз-гребенной фасадный полистиролбетонный блок размер 51*30*20. Каждый строитель знает, что система паз-гребень позволяет быстро и аккуратно возводить стены, экономить дорогостоящий плиточный клей, устранить так называемые мостики холода.

Фасад блока выполнен в 2-ух вариантах:

- первый облицован клинкерной плиткой размером 24,5*6,5 см, после возведения стены остается только заложить связующие плитки и затереть швы.

- во втором варианте блок залит в форму имитирующую кирпичную кладку, после возведения стены следует покрасить фасадной краской и при желании затереть швы.

Необходимую толщину стены определяем исходя из термического сопротивления теплопередачи, которая нормируется в каждом регионе и характеризует все типы строительных конструкций с точки зрения их теплоизоляционных свойств.

Таблица соотношений толщин материалов для заданной величины

R=3,16 С значение R для стен жилых зданий.

| Материал | Теплопроводность* Вт\м С | Толщина, см |
| --- | --- | --- |
| Железобетон | 2,04 | 644 |
| Кирпич керамический ГОСТ-530-80 | 0,81 | 255 |
| Кирпич керамический пустотный плотностью 1400 кг\куб.м | 0,52 | 164 |
| Сосна, ель (поперек волокон) | 0,18 | 56 |
| Газобетон плотностью 400 кг\куб.м | 0,10 | 38 |
| Пенополистирол (пенопласт ГОСТ 15588-70 плотностью 40 кг\куб.м | 0,05 | 15,8 |
| Утеплитель из базальтового волокна плотностью 45 кг\куб.м | 0,045 | 14,2 |
| Минераловатный утеплитель из стекловолокна | 0,041 | 12,9 |
| Экструдированный пенополистирол (стиропор) | 0,029 | 9,1 |

Коэффициент теплопроводности полистиролбетона марки D500 для несущих стен равен 0,125. Исходя из этого мы получаем толщину стены 40см, это два блока.

В связи с этим мы предлагаем два варианта внутреннего блока:

-первый выполнен с закладной детально для крепления различных отделочных материалов (вагонка, гипсокартон и т. д.)

-второй вариант, гладкий под шпаклевку.

При строительстве дома необходим: стеновой блок, угловой блок, оконные и дверные  армированные перемычки необходимой длины, выполненные в различных вариантах.

Дома, построенные из полистиролбетона в процессе эксплуатации дают значительную экономию при отоплении, в некоторых случаях до 50%.

А также в связи с тем, что полистиролбетон по своим физико-механическим свойствам близок к дереву, то в помещении будет создана комфортная атмосфера для проживания.

Полистеролбетонные блоки

| Наименование блока | Размер блока | Стоимость за м3 |
| --- | --- | --- |
| Блок фасадный | 0,51м*0,4м*0,225м | 5 600-00 |
| Блок угловой | 0,51м*0,225м*0,225м | 6 500-00 |
| Блок оконный и дверной армированный (перемычки) | 0,5 м3 | 6 500-00 |